## 医用垃圾桶参数

1.原料要求

周转箱箱体应选用高密度聚乙烯(HDPE) 为原料采用注射工艺生产； 箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混或专用料采用注射工艺生产。

- 外观要求

- （1）整体颜色为黄色，警示性标识醒目；

- （2）箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；

(3)表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；

(4)箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

3.规格要求及数量

容量：100L  数量：25个 长×宽×高(mm)=795mm×530mm×460mm±10%

4.物理机械性能

(1)箱底承重：变形量下弯不超过10mm。

(2)收缩变形率：箱体对角线变化率不大于1.0%。

(3)跌落强度：常温下负重20kg的试样从1.5m高度垂直跌落至水泥地面，连续三次，不允许产生裂纹。

(4)堆码强度：空箱口部向上平置，加载平板与重物的总质量为 250kg，承压72h，箱体高度变化率不大于2.0%。

(5)悬挂强度：常温下钓钩钩住箱体端手部位，钓绳夹角为60°±30°，箱体均匀负重60kg，平稳吊起离开地面10分钟后放下，试样不允许产生裂纹。

## 利器盒参数

要求：

1.利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不渗漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；

2.利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；

3.满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；

4.利器盒易于焚烧， 不得使用聚氯乙烯(PVC) 塑料作为制造原材料；

5.利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；

6.利器盒上应印有专用医疗废物警示标识；

7.利器盒规格尺寸：圆形利器盒2L 直径13cm,高度15cm。