采购需求

1. 项目概况：

采购人拟选择一家供应商为肿瘤中心大楼内设科室、病区进行窗帘及病床围帘制作和安装。

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量  （m2） | 预算单价  （元/m2） | 备注 |
| 1 | 窗帘  （装饰布艺） | 约2498 | 45 | 包含原材料、辅助材料、打孔等价格。  窗帘1:2.0 褶皱包含在内；病床围帘 1:1.8褶皱包含在内。 |
| 2 | 病床围帘  （医用隔帘） | 约6166 | 30 |

三、技术要求

（一）窗帘（装饰布艺）

1.纤维含量：聚酯纤维 100%；检测依据：FZ/T01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007；

2.单位面积质量(g/m²)≥300：检测依据：GB/T4669-2008；

3.甲醛含量(mg/kg)≤20、未检出，检测依据： GB/T2912.1-2009；

4.pH值 4.0～7.5，检测依据：GB/T7573-2009；

5.异味，无异味， 检测依据：GB18401-2010；

6.可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用，检测依据：GB/T17592-2011；

7.遮光率(%）≥90，检测依据：FZ/T62025-2015；

8.阻燃性能：损毁长度 mm≤150，续燃时间 s≤5，阴燃时间 s≤5、检测依据：GB/T5455-2014；

9.可萃取重金属（锑）（mg/kg）≤30.0、可萃取重金属（铅）（mg/kg）≤0.2、可萃取重金属（镉）（mg/kg）≤0.1、可萃取重金属（铬）（mg/kg）≤1.0，检测依据：GB/T17593.2-2007；

10.致癌染料（mg/kg）禁用 （≤50）检测依据：GB/T20382-2006

11.纱线抗滑移（mm）经向≤3、纬向≤3 检测依据：GB/T13772.2-2018；

12.抗紫外线性能：UPFAV：UPFAV ≥500、UPF 值：UPF 值＞50、T(UVA)AV （%）：T(UVA)AV ≤0.09、 T(UVB)AV（%）： T(UVB)AV ≤0. 02 检测依据：GB/T18830-2009；

13.经纬密度（根/10cm）经向≥1300、纬向≥200 检测依据：GB/T 4668-1995；

14.抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%、大肠杆菌抑菌率≥90%、肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥90%、白色念珠菌抑菌率≥90%、铜绿假单胞菌抑菌率≥95%，检测依据：GB/T20944.3-2008；

15.防霉性能（级）防霉等级≤1 检测依据：GB/T24346-2009。

（二）病床围帘（医用隔帘）

1.纤维含量（%）：聚酯纤维 100 检测依据：FZ/T01057.2～4-2007；

2.克重（g/m2）≥400 检测依据:GB/T4669-2008;；

3.厚度（mm）≥0.60 检测依据:GB/T3820-1997；

4.抑菌率：（%）大肠杆菌 ≥95、金黄色葡萄球菌≥95、白色念珠菌≥85；检测依据：FZ/T20944.3-2008；

5.燃烧性能：经向：损毁长度（mm）≤150、续燃时间（s）≤5、阴燃时间（s）≤5、纬向：损毁长度（mm）≤150 续燃时间（s）≤5 阴燃时间（s）≤5 GB/T5455-2014；

6.甲醛含量（mg/kg）≤20检测依据：GB/T2912.1-2009；

7.可萃取重金属含量（mg/kg）：锑＜30.0、砷＜0.2、铅＜0.2、 镉＜0.1、 铬＜1.0、 钴＜1.00、 铜＜25.0、镍 ＜1.0、汞 ＜0.02 检 测 依 据 ：GB/T17593.4-2006 GB/T17593.2-2007；

8.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出检测依据：GB/T17592-2011。

四、质保及售后

1.提供≥1年免费质保（自验收合格之日起算）。

2.在质保期内，成交供应商应对由于工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。产品质量出现问题，成交供应商应负责包修、包退、包换，费用由成交供应商承担。质保期结束后，维修免收安装和人工费，只收取材料成本费。

**五、其他要求**

**1.响应文件中须提供具有法定资质检测机构出具的带有二维码及 CMA 或 CNAS 标识的检测报告（技术要求中所有检测项目应在同一份报告，不接受拼凑报告），如果仅在“报价函”中响应，但未提供检测报告加以证明，视同负偏离。**

2.供应商所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的复印件或原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图。

3.成交供应商在安装期间，须做好安全生产保障工作,无条件服从采购人的工作安排与现场管理，并妥善做好安装现场的环境清理工作。所发生的事故均由成交供应商负全责。