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采购需求
	配置
参数
	手术刀柄：9号刀柄，12.5cm，金柄，420不锈钢                                         

	
	持针钳： 12.5cm，直头，金柄，碳化钨镶片，420不锈钢

	
	眼科镊：10.0cm×0.6cm，金柄，碳化钨镶片，420不锈钢

	
	组织剪：11cm，黑柄，弯头，弯柄，碳化钨镶片，420不锈钢

	
	皮肤拉钩：12.5cm×0.4cm，双钩

	
	骨刮匙：长度300mm,刃宽5mm，铝柄，头部角度10°

	用途
	用于整形外科美容精细缝合

	质保
	5年

	1、材料:接触人体部位的材料应采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应符合YY/T 0294.1-2016《外科器械  金属材料  第1部分：不锈钢》标准的要求。
2、表面粗糙度：外表面应光滑、圆整、主体部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙Ra值为头部应不大于0.2μm，其余部位表面粗糙Ra值为不大于0.8μm。
3、使用性能：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。
4、耐腐蚀性：手术器械应具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。


 备注：因各制造商产品注册名称等信息的差异，采购需求中所列产品名称不限于采购文件所列名称，但功能需求和性能指标必须满足技术参数及临床使用要求。
